PORTES ACIER EI260

# Systèmes de profilés

Cette gamme permet la réalisation de blocs-portes simple action coupe-feu EI60 à 1 ou 2 vantaux et, à choix, de parties fixes latérales ou en imposte également de degrés EI60.

Dans tous les cas, les éléments réalisés devront être conformes aux conditions de validité des classements de résistance au feu figurant dans les procès verbaux d’essais.

On pourra ainsi utiliser le PV… ou équivalent.

L'ossature de ces éléments est réalisée à partir de profilés acier de type Forster fuego light. Ces profilés se composent de deux tubes acier laminés à froid aux galets et soudés en continu à partir d’un feuillard acier d'épaisseur 15/10èmes. Les tubes sont reliés entre eux par des goujons acier soudés de part et d’autre sur leurs faces internes. L’isolation thermique est assurée par trois barrettes de PROMATECT l’une insérée au centre et les 2 autres insérées à l’intérieur de chaque tube acier. Les profilés sont électrozingués d’usine.

L'étanchéité périphérique entre ouvrants et dormants est assurée par une double barrière de joints résistant au feu.

Ces profilés permettent de réaliser des constructions affleurées entre ouvrants et dormants, et présentent une face vue de 130mm et de 150mm avec fixe latéral, et d’une profondeur de 65mm.

# Traitement des profilés

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure aux angles et aux jonctions entre traverses et montants, suivie d'un meulage et d'un surfaçage. Après toutes les opérations de façonnage (soudures, perçages, usinages divers…), ils reçoivent un traitement anticorrosion suivi d'un thermolaquage adapté à son environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.

Il est conseillé de faire appel aux applicateurs agréés par l’AFTA (www.aftap.fr) afin de garantir une qualité optimale du traitement de surface.

# Quincailleries

- La rotation des vantaux peut être assurée par des paumelles visibles à souder:

Les paumelles seront conformes à la Norme EN1191 classe de sollicitation 8 (1'000’000 de cycles à l’ouverture) selon EN 1124 qui définit la classification des performances exigées pour les portes des bâtiments publics).

- L’asservissement à la fermeture des vantaux peut être assuré par différents modèles de ferme-portes (en applique ou encastré) mentionnés dans les PV d’essais.

- La condamnation doit être assurée par les serrures à mortaiser mentionnées dans les PV d’essais. Elle peut être à 1 ou 2 points, avec possibilité de contrôle d’accès et de fonctions anti-paniques.

Spécificités :

- Les blocs-portes EI260 ont fait l’objet d’essais et de PV DAS (Dispositifs Actionnés de Sécurité) ( Voir PV concernés. Dans le cas particulier des ERP, des informations concernant l’obligation de certification « NF - Portes Résistant au feu » sont disponibles ici : www.asf-securite-feu.fr (réglementation, liste des entreprises certifiées, etc.)

- Les blocs-portes EI260 peuvent également s’inscrire dans de la cloison vitrée fixe EI60 (Forster Fuego Light), ou dans des parois flexibles (cloisons légères) ( Voir PV concernés.

# Remplissages

Le vitrage sera choisi selon la liste disponible dans le PV de référence. Il pourra être en montage de type monolithique ou isolant.

L'étanchéité des remplissages (vitrages, panneaux pleins, EdR…) est assurée soit par du mastic silicone feu sur fond de joint, soit par des joints EPDM répondant aux spécifications de la norme NF P 85 301 conformément au  DTU 39.

Le calage des vitrages sera réalisé à l'aide de cales d'assise résistantes au feu et de dureté appropriée laissant une libre circulation des eaux de drainage.

Le drainage des remplissages et la ventilation des feuillures devront être effectués selon les directives du DTU 39.

Le maintien en feuillure des remplissages se fera de manière invisible et sera assuré par des parcloses clipsées sur boutons acier autoforeurs et autotaraudeurs. Le choix du montage de la parclose se fera selon l’épaisseur et la nature du vitrage. Elle sera positionnée du côté intérieur.

# Avis de chantier

L’entreprise prévoira dans son offre tout avis de chantier qui s’avérerait nécessaire suite à une modification du support, de la quincaillerie, etc.

# FABRICANTS

Il est conseillé de faire appel aux entreprises titulaires du marquage NF ou de la marque Secuflam, qui sont spécialisées dans le domaine de la menuiserie acier feu.

Voir www.asf-securite-feu.fr

La documentation technique de la gamme Forster fuego light et la liste des PV d’essais en cours de validité sont téléchargeables au format PDF sur le site www.forster-profile.ch dans la rubrique « Téléchargement ».