#### PORTE « Sécuritive »

#### Modèle ZURICHOISE

# SYSTEME

Système de porte conçu pour la résistance au vandalisme.

Concept : 	- 1 ou 2 vantaux

- avec ou sans partie fixe latérale

- avec ou sans imposte vitrée

- système anti-pince doigt sur pivot

Les cadres fixes et les vantaux sont fabriqués sur mesure à partir des profilés des gammes Forster presto 50 et Forster norm 50 d’une profondeur de 50mm.

L'ossature de ces éléments est réalisée à partir de profilés acier, laminés à froid aux galets et soudés en continu à partir d’un feuillard acier d'épaisseur 15/10èmes.

Ces profilés permettent de réaliser des constructions affleurées entre ouvrants et dormants et présentent une face vue de 155mm côté pivot.

Les montants ou traverses intermédiaires présenteront une face vue de 50, 60, 80, 90, 110 ou 130mm.

Profilé de seuil avec gorge permettant de recevoir une brosse ou un joint d'étanchéité ou seuil de type mécanique.

# TRAITEMENTS DES PROFILES

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure aux angles et aux jonctions entre traverses et montants. Elle est suivie d'un meulage et d'un surfaçage. Après toutes les opérations de façonnage (soudures, perçages, usinages divers…), les éléments reçoivent un traitement anticorrosion suivi d'un thermolaquage adapté à son environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.

Il est conseillé de faire appel aux applicateurs agréés par l’AFTA (www.aftap.fr) afin de garantir une qualité optimale des traitements de surfaces.

# QUINCAILLERIES

## Rotation – Ferme-porte

Ferme-porte KIT Dorma ITS96 2S

Force 2/4

à bras à coulisse

(y compris pièce de fixation et de liaison)

Ferme-porte conforme à la norme EN 1154, largeur de vantail ≤ 1100 mm.

Le boîtier du ferme-porte est entièrement encastré dans la traverse haute du vantail et la glissière est encastrée dans la traverse haute de l'huisserie.

Organe de rotation penture haute et crapaudine basse.

La traverse haute du cadre est réalisée en profilé Forster presto et permet d'obtenir un double affleurement avec le vantail, ainsi qu'une étanchéité par joint EPDM.

Pièce de fermeture à utiliser avec le profilé rond, soudée en traverse haute du cadre côté ouverture ou sur la gorge de battue.

Ou tout ferme porte en applique du commerce.

## Condamnation de la porte

Option 1

Deux ventouses électro-magnétiques :

Force 300kg unitaire

Alimentation en courant continu de 12 ou 24 volts

Les ventouses sont encastrées dans le profilé dormant et la contreplaque dans le profilé de battue 01.635 sur l'ouvrant.

Option 2

Une serrure électro-verrou OPERA à pêne demi-tour réversible ou toutes serrures motorisées ou gâches électriques du commerce selon choix de l’architecte.

Les usinages pour les branchements électriques seront compris dans l'offre.

Tous les systèmes du contrôle d'accès peuvent être logés dans la partie fixe latérale, entièrement encastrés et protégés, ou dans la paroi support de la menuiserie.

Le système de contrôle d'accès ainsi que sa liaison avec l'alimentation électrique basse tension doivent faire l'objet d'un lot séparé.

## Poignée de tirage

Ce système accepte tout type de poignée de tirage, en acier, en alu ou en bois, selon choix de l’architecte.

Poignée fixe de tirage SECURO triangulaire, placée côté sens d'ouverture.

SECURO anti-arrachement : préconisée en ouverture extérieure.

SECURO standard : préconisée en ouverture intérieure.

# REMPLISSAGES

L'étanchéité des remplissages (vitrages, panneaux pleins, EdR…) est assurée soit par du mastic silicone sur fond de joint, soit par des joints EPDM répondant aux spécifications de la norme NF P 85 301 conformément au  DTU. 39.

Vitrage simple, feuilleté de protection et/ou isolant.

Les vitrages isolants seront  sous certification CEKAL.

Panneau plein en allège: sandwich composé de deux tôles acier ép 1,5 mm et de laine de roche haute densité (120kg/m3), ou panneau polystyrène (35kg/m3) ou autre matériau composite de densité similaire.

Le calage des vitrages sera réalisé à l'aide de cales d'assise plastique de dureté appropriée laissant une libre circulation des eaux de drainage.

Le drainage des remplissages et la ventilation des feuillures devront être effectués selon les directives du DTU 39.

Le maintien en feuillure des remplissages se fera de manière invisible et sera assuré par des parcloses clipsées sur boutons acier autoforeurs et autotaraudeurs. Le choix du montage de la parclose se fera selon l’épaisseur et la nature du vitrage. Elle sera positionnée du côté intérieur.