INOX

FENETRES A ISOLATION THERMIQUE

# Système

Cette gamme permet la réalisation de fenêtres et/ou de châssis fixes satisfaisant aux exigences de la réglementation thermique en vigueur. L'ossature de ces éléments est réalisée à partir des profilés acier isolés thermiquement Forster Unico de 70 mm de profondeur pour les dormants et 88 mm pour les ouvrants.

Les profilés sont constitués de deux tubes acier laminés à froid aux galets et soudés en continu, en acier inoxydable 1.4301, d'épaisseur 15/10èmes. Ils sont assemblés entre eux par soudure laser sur un double treillis isolant en acier inoxydable.

Les profilés ainsi constitués en usine sont entièrement métalliques. Exempts de tout isolateur synthétique, ils respectent parfaitement l’environnement puisque 100% recyclables.

La gamme Forster Unico est reconnue comme étant traditionnelle par le CSTB et n’est donc pas soumise à avis technique. Elle permet de réaliser des fenêtres dans le respect des exigences du marquage CE et le procédé est conforme à la norme produit portes et fenêtres EN 14351.

Le système permet la réalisation de fenêtres ouvrant à la française, oscillo-battantes ou soufflets.

Les profilés utilisés auront les caractéristiques suivantes :

## Dormant

Il est constitué de profilés de section pouvant aller de 30x70 mm à 70x70 mm selon l’inertie requise. Les profilés sont munis de joints EPDM insérés dans les gorges prévues à cet effet qui permettent d’assurer une triple barrière d’étanchéité entre dormant et ouvrant.

## Ouvrant

Il est constitué de profilés acier d’épaisseur 15/10mm de section 70x88mm.

## Châssis fixes

On pourra également réaliser des châssis fixes attenants avec des profilés très étroits à dimensionner statiquement. Latéralement le profilé présentera une face vue allant de 30mm à 70mm et en montant et/ou traverse intermédiaire une face vue de 50mm à 90mm.

Les profilés sont munis d’un joint de qualité EPDM inséré dans les gorges prévues à cet effet et permet d’assurer une étanchéité périphérique entre ouvrant et dormant par une triple barrière de joints.

# Traitements des profilés

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure selon procédé T.I.G. aux angles et aux jonctions entre traverses et montants, suivie d'un meulage et d’un polissage pour la reprise au droit des soudures.

Les profilés proposent un polissage de type grain 220/240, ils peuvent être livrés bruts de laminage de façon à recevoir en phase finale un traitement de surface de type polissage avec un autre grain ou un microbillage de type XX au choix de l'architecte.

# Quincaillerie

## Version française (OF) et/ou oscillo-battant (OB), 1 ou 2 vantaux

  - Paumelles visibles (standard):

Le vantail est articulé par 2 paumelles cylindriques en acier appartenant à un kit de fermeture oscillo-battant dont la référence (FORSTER) varie en fonction des dimensions du vantail et de son sens d’ouverture.

  - Paumelles invisibles :

Le vantail est articulé par un système de pivots d’angle cachés, insérés dans la feuillure entre l’ouvrant et le dormant de telle sorte qu’il rende le système de rotation invisible.

Les compas intégrés en feuillure limitent dans ce cas l’ouverture à 90°! La quincaillerie assure 12 points de fermeture à raison de 4 par côté et 2 en parties haute et basse. L’ensemble est manœuvré par une béquille à clef (FORSTER).

## Version soufflet :

  - Paumelles visibles :

La quincaillerie est composée de 3 paumelles en applique sur la traverse basse et d’un système de condamnation multipoint.

  - Paumelles invisibles :

La rotation s’effectuera par un système de compas dissimulés dans la feuillure entre l’ouvrant et le dormant.

Le système de fermeture proposera un mode de condamnation multipoint.

  - Version désenfumage :

Il est tout à fait possible avec les profilés Forster unico de mettre en œuvre un châssis de désenfumage.

## Accès pompier :

Il est tout à fait possible avec les profilés Forster unico de mettre en œuvre un châssis permettant l’accès par l’extérieur grâce à un carré pompier.

# Remplissage

L'étanchéité des remplissages (vitrages, panneaux pleins, EdR…) est assurée soit par du mastic silicone sur fond de joint, soit par des joints EPDM bidureté coextrudés avec une bande butyle côté extérieur et tournant sur 4 côtés sans rupture du joint dans les angles, assurant ainsi une très bonne étanchéité des feuillures.

Les vitrages isolants seront sous certification CEKAL.

Le calage des vitrages sera réalisé à l'aide de cales d'assise plastique de dureté appropriée (cf. DTU 39) laissant une libre circulation des eaux de drainage.

Le drainage des remplissages et la ventilation des feuillures devront être effectués selon les directives du DTU 39.

Les profilés des traverses basses et intermédiaires peuvent pour cela être équipés soit :

de busettes en applique	de tubulures cachées (monodrain)

Le maintien en feuillure des remplissages se fera de manière invisible et sera assuré par des parcloses clipsées sur boutons acier autoforeurs et autotaraudeurs.

Le choix du montage de la parclose se fera selon l’épaisseur et la nature du vitrage. Elle sera positionnée du côté intérieur.

# Spécificités éventuelles

- Unico Hi : Les hautes valeurs d’isolation thermique sont obtenues par l’adjonction de joints spécifiques en fond de feuillure qui permettent d’atteindre, en association avec des triples vitrages, les valeurs Uw ci- dessous :

- Possibilité de cintrage des profilés (Nous consulter pour les rayons mini.)

La documentation technique de la gamme Forster Unico est téléchargeable au format PDF sur le site www.forster-profile.ch dans la rubrique « Téléchargement »

Les passeports CE des fenêtres Forster UNICO conformément à la norme de produit EN 14351-1 sont également disponibles sur le site www.forster.profile.ch dans cette même rubrique après inscription pour une demande de licence :