##### Fenêtre à l’anglaise ou à projection extérieure

# Système

Cette gamme permet la réalisation de fenêtres ouvrantes à l’anglaise ou en projection vers l’extérieure et/ou de châssis fixes satisfaisant aux exigences de la réglementation thermique en vigueur. L'ossature de ces éléments est réalisée à partir des profilés acier isolés thermiquement Forster Unico de 70 mm de profondeur.

Les profilés sont constitués de deux tubes acier laminés à froid aux galets et soudés en continu à partir d’un feuillard acier Sendzimir d'épaisseur 15/10èmes. Ils sont assemblés entre eux par soudure laser sur un treillis isolants en acier inoxydable, simple ou double selon les sections des profilés.

Les profilés ainsi constitués en usine sont entièrement métalliques. Exempts de tout isolateur synthétique, ils respectent parfaitement l’environnement puisque 100% recyclables.

La gamme Forster Unico est reconnue comme étant traditionnelle par le CSTB et n’est donc pas soumise à avis technique. Elle permet de réaliser des fenêtres dans le respect des exigences du marquage CE et le procédé est conforme à la norme produit portes et fenêtres EN 14351.

Ces profilés permettent de réaliser des constructions affleurées entre ouvrants et dormants et présentent une face vue réduite ouvrant + dormant jusqu’à 90mm et une profondeur de 70mm.

L'étanchéité périphérique entre ouvrants et dormants est assurée par une double barrière joints EPDM laissant apparaître un joint creux de 5mm.

On pourra également réaliser des châssis fixes attenants avec des profilés très étroits à dimensionner statiquement. Les profilés latéraux présenteront une face vue allant de 30 à 70 mm et les montants ou traverses intermédiaires une face vue de 50 à 90 mm.

Face vue minimale 30 mm	ou 50 mm pour traverses intermédiaires

# Traitements des profilés

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure aux angles et aux jonctions entre traverses et montants, suivie d'un meulage et d'un surfaçage. Après toutes les opérations de façonnage (soudures, perçages, usinages divers), ils reçoivent un traitement anticorrosion suivi d'un thermolaquage adapté à son environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.

Il est conseillé de faire appel aux applicateurs agréés par l’AFTA (www.aftap.fr) afin de garantir une qualité optimale des traitements de surfaces.

# Quincailleries

## Ouvrant à l’anglaise

Système de quincaillerie (FORSTER) encastré dans la feuillure (invisible lorsque le vantail est fermé).

2 paumelles à souder (FORSTER).

## Projection extérieure :

Système de quincaillerie (FORSTER) encastré dans la feuillure (donc invisible lorsque le vantail est fermé).

2 paumelles à souder (FORSTER) assureront la rotation de l’ouvrant

# Remplissages

L'étanchéité des remplissages (vitrages, panneaux pleins, EdR…) est assurée soit par du mastic silicone sur fond de joint, soit par des joints EPDM bidureté coextrudés avec une bande butyle côté extérieur et tournant sur 4 côtés sans rupture du joint dans les angles, assurant ainsi une très bonne étanchéité des feuillures.

Les vitrages isolants seront sous certification CEKAL.

Le calage des vitrages sera réalisé à l'aide de cales d'assise plastique de dureté appropriée (cf. DTU 39) laissant une libre circulation des eaux de drainage.

Le drainage des remplissages et la ventilation des feuillures devront être effectués selon les directives du DTU 39.

Les profilés des traverses basses et intermédiaires peuvent pour cela être équipés soit :

de busettes en applique	de tubulures cachées (monodrain)

Le maintien en feuillure des remplissages se fera de manière invisible et sera assuré par des parcloses clipsées sur boutons acier autoforeurs et autotaraudeurs.

Le choix du montage de la parclose se fera selon l’épaisseur et la nature du vitrage. Elle sera positionnée du côté intérieur.

# Spécificités éventuelles

Unico Hi : Les hautes valeurs d’isolation thermique sont obtenues par l’adjonction de joints spécifiques en fond de feuillure qui permettent d’atteindre, en association avec des triples vitrages, les valeurs UD ci-dessous :

La documentation technique de la gamme Forster Unico est téléchargeable au format PDF sur le site www.forster-profile.ch dans la rubrique « Téléchargement »

Les passeports CE des portes Forster UNICO conformément à la norme de produit EN 14351-1 sont également disponibles sur le site www.forster.profile.ch dans cette même rubrique après inscription pour une demande de licence.