##### INOX

##### CLOISONS : PARE-FLAMMES 30 - E30

# Système

Cette gamme permet la réalisation de cloisons ou de châssis fixes pare-flammes inox, de classification au feu E30.

Dans tous les cas, les éléments réalisés devront être conformes aux conditions de validité des classements de résistance au feu figurant dans les procès verbaux d’essais.

Aussi nous vous proposons le PV 09-A-496 ou équivalent.

L'ossature de ces éléments est réalisée à partir de profilés acier de type Forster presto inox, laminés à froid aux galets et soudés en continu à partir d’un feuillard acier inoxydable d'épaisseur 15/10ème

La qualité de l’inox est 1.4301 (1.4401 sur fabrication spéciale) et les profilés sont livrés en barres de 6 mètres déjà polis grain 220/240.

Les profilés ont une profondeur de 50mm.

La cloison ou le châssis vitrés seront ainsi constitués :

- En périphérie (cadre) : profilé de 50mm de face vue (pour fixation dans du béton) ou 70mm.

- En montant ou traverse intermédiaire : profilé de 70mm (pour une hauteur max de 3m) ou 90 mm de face vue.

# Traitements des profilés

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure selon procédé T.I.G. aux angles et aux jonctions entre traverses et montants, suivie d'un meulage et d’un polissage pour la reprise au droit des soudures.

Les profilés présentent un polissage de type grain 220/240. Ils peuvent être livrés bruts de laminage de façon à recevoir en phase finale un traitement de surface de type polissage avec un autre grain ou un microbillage de type… au choix de l'architecte.

# Remplissages

L'étanchéité des remplissages (vitrages, panneaux pleins, EdR…) est assurée soit par du mastic silicone feu sur fond de joint, soit par des joints EPDM répondant aux spécifications de la norme NF P 85 301 conformément au  DTU. 39.

Le drainage des remplissages et la ventilation des feuillures devront être effectués selon les directives du DTU 39. Les busettes de drainage proposées seront invisibles.

Les vitrages seront de type Pyroclear ou Pyrodur (Pilkington) en montage monolithique ou isolant selon listing disponible dans le PV de référence.

Le remplissage pourra être un panneau de 27mm d’épaisseur constitué de deux plaques de plâtre BA13 standard (Placoplâtre) d’épaisseur 12,5mm et muni de parements en tôle d’acier d’épaisseur 10/10mm de part et d’autre.

Le maintien en feuillure des remplissages se fera de manière invisible et sera assuré par des parcloses clipsées sur boutons acier autoforeurs et autotaraudeurs. Le choix du montage de la parclose se fera selon l’épaisseur et la nature du vitrage. Elle sera positionnée du côté intérieur. Le calage des vitrages sera réalisé à l'aide de cales d'assise résistantes au feu et de dureté appropriée laissant une libre circulation des eaux de drainage.

# Types de supports Validés

## Sur structure acier

Poteau constitué d’un tube acier 45x45x3mm protégé sur ses quatre faces par deux épaisseurs de plaques de plâtre Standard BA13 fixées par colle silicate et recouvertes d’un capotage en tôle d’acier ou aluminium d’épaisseur 15/10mm fixé par vis acier diam. 3,5x45mm.

## Sur cloison normalisée rigide

soit du béton armé d’une densité supérieure à 2200kg/m3 et d’épaisseur supérieure à 150mm, soit des parois en béton plein ou parpaings ayant une masse volumique d’au moins 1600kg/m3 et d’épaisseur supérieure à 150mm, soit du béton cellulaire d’une densité supérieure à 500kg/m3 et d’épaisseur supérieure à 150mm. Dans tous les cas la fixation de l’ouvrage au béton se fait au pas de 750mm environ par vis et cheville en Nylon. L’étanchéité périphérique est réalisée par bourrage de laine de roche, recouvert par un sillicone neutre ou une tôle d’habillage alu/acier.

## Sur cloison légère

Cloison 120/70 en plaque de plâtre Placostil (Placoplatre), Prégymétal (Lafarge) et KS ou KF (Knauf) disposant d’un procès-verbal en cours de validité avec les performances minimales EI60 pour les hauteurs envisagées.

# Avis de chantier

Si nécessaire, toute modification au PV de référence (support, dimensions, etc.) sera validée par un avis de chantier demandé par l’entreprise à un laboratoire agréé.

# FABRICANTS

Il est conseillé de faire appel aux entreprises titulaires du marquage NF ou de la marque Secuflam, qui sont spécialisées dans le domaine de la menuiserie acier feu.

Voir www.asf-securite-feu.fr

La documentation technique de la gamme Forster presto ainsi que la liste des PV d’essais en cours de validité sont téléchargeables au format PDF sur le site www.forster-profile.ch dans la rubrique « Téléchargement ».

# Text boxes

Ce descriptif est basé sur un seul numéro de PV. D’autres solutions de remplissage peuvent être disponibles. Consultez la liste des PV sur www.forster-profile.ch/téléchargement.